## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ II
Νικόλαος Χαρισίου,
Επικ. Καθηγητής
ncharisiou@uowm.gr
Δρ. Γιώργος Σιακαβέλας
giorgosiakavelas@gmail.com

## Slide 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

## Slide 3
Ασκήσεις - Μάθημα 3ο

## Slide 4
XRD
Αρχή λειτουργίας
https://www.youtube.com/watch?v=QHMzFUo0NL8

## Slide 5
XRD
X’Pert Highscore software programm
https://www.youtube.com/watch?v=iieolD3vosc

## Slide 6
Παράδειγματα περιθλασσιγραμμάτων XRD ενώσεων αναφοράς και νανοσωματιδίων
NiFe2O4 Reference
NiFe2O4 Nanoparticles
Η διαπλάτυνση των κορυφών οφείλεται στο πεπερασμένο μέγεθος των κρυσταλλικών νανοσωματιδίων (1 – 10 nm).

## Slide 7
SEM - TEM
Αρχή λειτουργίας
https://www.youtube.com/watch?v=Vs360UarP1U
https://www.youtube.com/watch?v=fQJYuTpK8Fs&t=24s

## Slide 8
SEM
Όγκος αλληλεπίδρασης (Interaction Volume)

## Slide 9
SEM vs TEM
Παραδείγματα
Νανοκρυσταλλική σκόνη περοβσκίτη τύπου SrTiO3 με μεγάλο πορώδες
SEM
TEM

## Slide 10
HRTEM and Electron diffraction
Η περίθλαση ηλεκτρονίων μας δίνει ένα μοτίβο περίθλασης αντίστοιχο με αυτό του XRD, αλλά σε μία πολύ μικρότερη περιοχή του δείγματος
Τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα μπορούν να γίνουν διακριτά στο HRTEM

## Slide 11
STEM – EDX (EDS)
EDX Mapping
Η τεχνική EDX ή EDS μας δίνει επιπλέον τη στοιχειακή ανάλυση του δείγματος
Μέσω EDX Mapping λαμβάνεται η κατανομή όλων των στοιχείων σε μία περιοχή του δείγματος
TSIOTSIAS, Anastasios I., et al. Bimetallic Exsolved Heterostructures of Controlled Composition with Tunable Catalytic Properties. ACS Nano, 2022, 16.6: 8904-8916.

## Slide 12
Παράδειγμα TEM
CeΟ2 nanorods
CeΟ2 nanocubes
CeΟ2 nanoparticles

## Slide 13
N2 physisorption
https://www.youtube.com/watch?v=sqGJsIVCvq8
Αρχή λειτουργίας

## Slide 14
N2 physisorption

## Slide 15
N2 physisorption
Παραδείγματα
Δύο παραδείγματα μεσοπορώδους περοβσκίτη τύπου SrTiO3, όπου στη μία περίπτωση (Sample 2) ενισχύθηκε το πορώδες μέσω τεχνικής hard templating

## Slide 16
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)

## Slide 17
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)

## Slide 18
ΑΣΚΗΣH 1
Σε ένα πείραμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (H2-TPD) ενός καταλύτη Ni/CeO2, γίνεται αρχικά αναγωγή των οξειδίων NiO σε μεταλλικό Ni και στη συνέχεια προσρόφηση ατόμων υδρογόνου στην επιφάνεια των ατόμων Ni με στοιχειομετρικό παράγοντα Ni:H, S.F.=1 (ένα άτομο Η προσροφάται στην επιφάνεια ενός ατόμου Ni). Στη συνέχεια αυξάνεται η θερμοκρασία υπό ροή Ar και ο όγκος του εκροφούμενου υδρογόνου ανιχνεύεται ποσοτικά με τη χρήση ανιχνευτή MS. Βάσει του ολοκληρώματος του σήματος στο MS του εκροφούμενου Η2 σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος, ο εκροφούμενος όγκος βρέθηκε ως 21,41 ml υδρογόνου. Το βάρος του δείγματος καταλύτη που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0,2 g, ενώ το ποσοστό του νικελίου στον καταλύτη είναι 10% κατά βάρος. Υπολογίστε τη διασπορά των νανοσωματιδίων του Ni στην επιφάνεια του ανηγμένου καταλύτη και τη μέση διάμετρο των νανοσωματιδίων.
Δίνεται το ατομικό βάρος του νικελίου ΑrNi = 58,71 g/mol και ο γραμμομοριακός όγκος σε συνθήκες STP
Vm = 22414 ml/mol.

## Slide 19
Βάσει της παρακάτω σχέσης, με κατάλληλη αντικατάσταση υπολογίζεται η διασπορά D του νικελίου:
ΛΥΣΗ
H μέση διάμετρος των νανοσωματιδίων του Ni στην επιφάνεια του ανηγμένου καταλύτη, υπολογίζεται στη συνέχεια προσεγγιστικά ως εξής:
dNi = = 17,3 nm
DNi (%) = =>
DNi (%) = 5,6 %

## Slide 20
ΑΣΚΗΣH 2
H απόσταση μεταξύ 2 κρυσταλλογραφικών επιπέδων σε ένα κρύσταλλο είναι d = 0,131 nm. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία Χ οδηγεί σε ένα μέγιστο στο περιθλασίγραμμα, όταν η γωνία πρόσπτωσης ως προς τα κρυσταλλογραφικά αυτά επίπεδα είναι θ = 14,3ο. Θεωρώντας μέγιστο πρώτου βαθμού (n = 1), βρείτε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Χ.

## Slide 21
ΛΥΣΗ
Από την εξίσωση Bragg, έχουμε: n·λ = 2·d·sinθ 1·λ = 2·0,131·sin(14,3) λ = 0,0647 nm = 6,47·10-11 m

## Slide 22
ΑΣΚΗΣH 3
Πως ονομάζεται η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη του παρακάτω φάσματος και που οφείλεται η μετατόπιση των κορυφών Ti 2p μεταξύ του φάσματος του μεταλλικού τιτανίου και του διοξειδίου του τιτανίου;

## Slide 23
Η τεχνική ονομάζεται φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και βασίζεται στη μέτρηση της ενέργειας δέσμευσης των φωτοηλεκτρονίων που εξέρχονται από το δείγμα:
ΛΥΣΗ
Oι ενέργειες δέσμευσης των φωτοηλεκτρονίων (binding energies, BE) αυξάνονται με την αυξανόμενη κατάσταση οξείδωσης του στοιχείου.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι κορυφές Ti 2p στο φάσμα του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2), όπου το τιτάνιο έχει αριθμό οξείδωσης +4 είναι μετατοπισμένες σε μεγαλύτερες ενέργειες δέσμευσης σε σχέση με αυτές του φάσματος του μεταλλικού τιτανίου (Ti metal) με αριθμό οξείδωσης 0.